纸张规格/尺寸：A3/A4/A5/B5

定量（g/㎡）：70；

定量偏差（%）：±4；

厚度（μm）≥：92；

挺度（弯曲法纵向）（mN）≥：75；

挺度（弯曲法横向）（mN）≥：32；

不透明度（%）≥：91；

D65亮度 88%-120%

尺寸偏差（长度）（mm）：±1；

尺寸偏差（宽度）（mm）：±1；

偏斜度：（长边）（mm）≤1；

偏斜度：（短边）（mm）≤1；

可勃值（Cobb60）（g/m2）≤35；

尘埃度（0.33mm2-1.5mm2）（个/m2）≤：16；

尘埃度（＞1.5mm2）（个/m2）：不应有；

交货水分（%）：3.5-7.0。

纸张颜色：白色复印纸；

标注净含量（张/包）：500；