                 手术室导光束参数需求
1、材质:光纤为耐高温石英玻璃，外皮为硅胶、特种聚氨酯等耐高温、密封性强的材料

2、长度:长度≥3M

参数需求

3、外径:3.5-
4.8MM

4、透光率:百分之65以上
5、光斑均匀性

6、导光束防护:防水密封设计，可高温高压灭菌、低温等离子灭菌
