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	1、材质：光纤为耐高温石英玻璃，外皮为硅胶,特种聚氨酯等耐高温,密封性强的材料
2、长度：长度≥3M
3、外径：3.5—4.8MM
4、透光率：百分之65以上
5、光斑均匀性
6、导光束防护：:防水密封设计，可高温高压灭菌、低温等离子灭菌

	



